产品出厂质量检测报告单

科力KL—2011                                 颜色：黑色

| 产品名称 | TL-3无溶剂环氧涂料 | 生产日期 | 2011-10-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据标准 | CDP-S-PC-AC-016-2009B | 检测时间 | 2011-10-5 |
| 检测条件 | 室温 | 发货批号 | KL-00011 |
| 序 号 | 检测项目 | 单位 | 技术指标 | 检测结果 | 执行标准 |
| 1 | 固体含量 | % | ≥97 | 97.5 | GB1725 |
| 2 | 细度 | um | ≤80 | 75 | GB1724 |
| 3 | 干燥 时间 | 表干 | h | ≤2 | 0.6 | GB1728-1979 |
|  |  | 实干 | h | ≤8 | 6 |  |
| 4 | 附着力 | 级 | ≤2 | 1 | SY/T0315附录G |
| 5 | 耐冲击 | J | ≥8 | 10 | ASTMC14 |
| 检验报告： | 检验员： |
| 审核 | 批发意见 |

盘锦科力热缩防腐有限责任公司